Электроизоляционная силиконовая резина

Эта продукция прекрасно формуется, хорошие электроизоляционные свойства, стойкость к электрокоррозии, гидрофобность, пламязамедляющие свойства и т.д. Трегингостойкость уже достигла класса 1A4.5. Продукция компрессованая формованием и литьевым формованием могут лучше отвечать требованию пользователей к разным вариантам технологии. Она пригодна для производства разных композитных изоляторов, разрядников и электро-фитингов высокого и низкого напряжения для электрифицированных линий железной дороги и городского  метро.

| Категория |  | Артикул | Цвет | Твердость По Шору А | Прочность при растяжении Mpa ≥ | Удлинение при разрыве % ≥ | Постоянная деформация разрыва % ≤ | Прочность на раздирание Тип B kN/m ≥ | Плотность g/cm3 | Электрическая прочностьKV/mm ≥ | Удельное объемное сопротивление Ω-Vcm ≥ | Пламезамедляющее свойство | Диэлектрическая проницаемость | Тангенс угла диэлектрических потерь tgδ≤ | Дугостойкость（класс 1A4.5:глубина изхявления мм≤2.5） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип 1 для пресса Тип 2 для литья |  | NE-T-1 NE-T-1U | Серый,белый, темнокрасный | 60±2 | 4.5 | 280 | 2 | 13 | 1.50±0.05 | 22 | 7×1014 | FV-0 | 3～4 | 3×10-2 | Прошел |
|  |  | NE-T-2 NE-T-2U |  | 60±2 | 4.5 | 300 | 2 | 13 | 1.50±0.05 | 22 | 7×1014 | FV-0 | 3～4 | 3×10-2 | Прошел |
|  |  | NE-C-1 NE-C-1U |  | 60±2 | 4.0 | 280 | 2 | 13 | 1.50±0.05 | 20 | 5×1014 | FV-0 | 3～4 | 6×10-2 | Прошел |
|  |  | NE-C-2 NE-C-2U |  | 60±2 | 4.0 | 300 | 2 | 13 | 1.50±0.05 | 20 | 5×1014 | FV-0 | 3～4 | 6×10-2 | Прошел |
|  |  | NE-D-1 NE-D-1U |  | 58±2 | 4.0 | 240 | 2 | 13 | 1.50±0.05 | 18 | 3×1014 | FV-0 | 3～4 | 7×10-2 | Прошел |
|  |  | NE-D-2 NE-D-2U |  | 58±2 | 4.0 | 260 | 2 | 13 | 1.50±0.05 | 18 | 3×1014 | FV-0 | 3～4 | 7×10-2 | Прошел |
|  |  | NE-E-1 NE-E-1U |  | 58±2 | 4.0 | 240 | 2 | 12 | 1.50±0.05 | 17 | 1×1014 | FV-0 | 3～4 | 7×10-2 | Прошел |
|  |  | NE-E-2 NE-E-2U |  | 58±2 | 4.0 | 260 | 2 | 12 | 1.50±0.05 | 17 | 1×1014 | FV-0 | 3～4 | 7×10-2 | Прошел |

Добавление вулканизирующего средства：жидкий “2,5-диметил-2,5 ди(трет-бутилперокси) гексан”,электроизоляционная резина 0.4%, условие первичной вулканизации образца：175°C×5мин.