EX-DJ

| Категория | Артикул | Пропорция | Перед вулканизацией | После вулканизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цвет | Вязкость A (25℃)，Pa.s | Вязкость B (25℃)，Pa.s | Вязкость после смешения А и В (25℃)，Pa.s | Твердость （По Шор А） | Прочность при растяжении（Mpa）≥ | Удлинение при разрыве（%）≥ | Прочность на раздирание Тип B（kN/m）≥ | Плотность g/cm3 | Одноразовая линейная усадка % |
| Газо-фазный |  | 10:1 | Густая жидкость | 80-130 | 0.5-0.8 | 60-80 | Первичная вулканизация 100℃*5мин. |
|  | EX-DJ-2030 |  |  |  |  |  | 30±2 | 4 | 400 | 10 | 1.09±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | EX-DJ-2040 |  |  |  |  |  | 40±2 | 5.5 | 300 | 18 | 1.10±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | Ex-DJ-2050 |  |  |  |  |  | 50±2 | 6 | 300 | 20 | 1.11±0.03 | 1.9～2.2 |
|  |  | 1:1 | Густая жидкость | ≤1000 | ≤1000 | —— | Первичная вулканизация 110℃*5мин. |
|  | EX-DJ-2120 |  |  |  |  |  | 20±2 | 4 | 700 | 10 | 1.08±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | EX-DJ-2130 |  |  |  |  |  | 30±2 | 5 | 600 | 10 | 1.09±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | EX-DJ-2140 |  |  |  |  |  | 40±2 | 6 | 400 | 18 | 1.10±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | EX-DJ-2150 |  |  |  |  |  | 50±2 | 7 | 300 | 20 | 1.11±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | EX-DJ-2160 |  |  |  |  |  | 60±2 | 8 | 300 | 20 | 1.12±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | EX-DJ-2170 |  |  |  |  |  | 70±2 | 8 | 200 | 22 | 1.13±0.03 | 1.9～2.2 |
|  |  | 1:1 | Густая жидкость | ≤1000 | ≤1000 | —— | Первичная вулканизация 120℃*5мин. |
|  | EX-DJ-2220 |  |  |  |  |  | 20±2 | 6.5 | 850 | 15 | 1.10±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | EX-DJ-2230 |  |  |  |  |  | 30±2 | 6.5 | 650 | 25 | 1.11±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | EX-DJ-2240 |  |  |  |  |  | 40±2 | 8 | 550 | 30 | 1.12±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | EX-DJ-2250 |  |  |  |  |  | 50±2 | 8 | 450 | 30 | 1.12±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | EX-DJ-2260 |  |  |  |  |  | 60±2 | 8 | 400 | 30 | 1.13±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | EX-DJ-2270 |  |  |  |  |  | 70±2 | 8 | 280 | 30 | 1.13±0.03 | 1.9～2.2 |
| Осажденный |  | 10：1 | Густая жидкость | 80-130 | 0.5-0.8 | 60-80 | Первичная вулканизация 100℃*5мин. |
|  | EX-DJ-2031 |  |  |  |  |  | 30±2 | 3 | 300 | 10 | 1.09±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | EX-DJ-2041 |  |  |  |  |  | 40±2 | 4 | 200 | 13 | 1.10±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | EX-DJ-2051 |  |  |  |  |  | 50±2 | 5 | 200 | 15 | 1.11±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | EX-DJ-2061 |  |  |  |  |  | 60±2 | 5 | 200 | 15 | 1.12±0.03 | 1.9～2.2 |
|  |  | 1:1 | Густая жидкость | ≤1000 | ≤1000 | —— | Первичная вулканизация 110℃*5мин. |
|  | EX-DJ-2141 |  |  |  |  |  | 40±2 | 5.5 | 400 | 16 | 1.12±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | EX-DJ-2151 |  |  |  |  |  | 50±2 | 6.5 | 300 | 18 | 1.13±0.03 | 1.9～2.2 |
|  | EX-DJ-2161 |  |  |  |  |  | 60±2 | 7 | 300 | 18 | 1.14±0.03 | 1.9～2.2 |